HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-NT-AA1 #2

GRASA NO-TOXICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-NT-AA1 es una grasa sintética, no-tóxica, transparente, insípida e inodora.  Está aprobada por NSF y está incluida en su lista de compuestos químicos para uso en maquinaria donde puede haber contacto directo o contaminación del alimento, bebida o producto farmacéutico y aquellos que sirven directa o indirectamente a estas  industrias.

Maquinaria que maneja alimentos y productos relacionados son particularmente difíciles de lubricar adecuadamente debido a la limitación de materiales que son aceptables. El alto calor encontrado en estas, junto con el gran volumen de agua para limpiar hacen que la retención del lubricante en los rodamientos y otras partes de estas máquinas sea difícil.  Al usar la grasa SL-NT-AA1 este problema se mantiene a un mínimo.  La grasa es a prueba de agua y por ello no se lavará de los rodamientos a las temperaturas de operación de 260˚C (500˚F).  La grasa SL-NT-AA1 tiene un rango útil de temperatura s de -40˚C (-40˚F) a 232˚C (450˚F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI			2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno 					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-2					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Preventivo del Oxido		1a					ASTM D-1743

Lavado por Agua		1.4					ASTM D-1264

Presión Extrema		20+ (45)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm					ASTM D-2266

Clasificación NSF		H-1 					Reg #133583

Apariencia 		Clara, Transparente

PIN #		                                  	06510

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION