HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

SERIE DE ACEITES

SLC

PARA MOTORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ciudad, arranque-y-paro y alta velocidad.  Es eficiente en todas las altitudes y climas.

- AUMENTA RENDIMIENTO & POTENCIA!  Como el aceite SLC para MOTOR tiene un coeficiente de fricción excepcionalmente bajo, el kilometraje, la compresión y la potencia se aumentan.  Menos fricción significa: Se bajan los costos del combustible.  Se consume menos aceite.  Los arranques son más rápidos-menos desgaste, más larga vida para la batería, generador, partes del motor y el motor funciona mucho más frío.

- 7. MEJORA RENDIMIENTO DEL MOTOR!  El aceite SLC de MOTOR garantiza un excelente rendimiento del motor.  Eliminará la formación de residuos, barniz, carbón o gomas, dándole un motor que trabajará más limpio.

8. ORIENTADO-ECOLÓGICAMENTE!  El aceite SLC de MOTOR implica menos uso de aceite de petróleo y sus productos, menos eliminación de aceite usado.

9. REDUCE CONTAMINACIÓN DEL AIRE! El aceite SLC de MOTOR ayuda a eliminar la contaminación del aire por funcionar los motores más eficientes, más suaves, quemando menos aceite, resultando en aire más limpio.

10. AHORROS! por menos desgaste del motor, la eliminación de cambios de aceite y menor consumo.  Se bajan los costos de mantenimiento por menos tune-ups, mejor rendimiento, menos mantenimiento, más larga vida del motor, menos desgaste en la batería, alternador, arrancador, etc.  Ahorros en gasolina del 3% al 15%.  Su inversión inicial es una sabia decisión.  Más ganancia por kilómetro.  Se aumentan las ganancias operativas sin aumentar gastos.  Se ahorra en repuestos y en el alto costo de la mano de obra en reemplazarlos.

11. EL ACEITE SLC PARA MOTOR esta incondicionalmente garantizado.

Aceite SLC para Motor es un aceite mezclado, Sintético Metálico para motor/cárter que ha sido diseñado para 40,000 millas y más sin cambio! (Basado sobre un promedio previo de intervalo de cambio de filtro de 10,000 millas.)  Para toda marca y modelo.

- RENDIMIENTO PROBADO! Desde 40,000 hasta 80,000 millas y más entre cambios de aceites.

- CUMPLE O EXCEDE LOS ESTÁNDARES API! SM; SL, Standard Comercial, Ilsac GF-4, CI-4, CH-4 y MIL SPECS; MIL-L-2104E, & -46152.  El aceite SLC para MOTOR es recomendado para todo vehículo – toda marca & modelo, ambos U.S. & extranjero – motores de combustión interna y rotatorios; Gasolina, Diésel – carros de pasajeros, vehículos comerciales, marinos, motocicletas (4-ciclos), para construcción y fuera de carretera.

- COMPATIBILIDAD TOTAL! El aceite SLC para MOTOR es totalmente compatible con aceites para motor de  petróleo en caso fuese necesario añadir aceite en una emergencia.  Sin embargo, mezclar debilita su eficiencia; así que, recomendamos que cuando se requiera rellenar, usar el aceite SLC para MOTOR.  No va a dañar o afectar adversamente sellos, empaques, “O” rines o bloques de aluminio.  El aceite SLC para MOTOR puede usarse con cualquier buen filtro.

- NO NECESITA ADITIVOS! El aceite SLC para MOTOR es capaz de soportar cargas pesadas o esfuerzos en el motor (como jalar un tráiler u otro vehículo) sin un cambio de aceite o introducir aditivos.

OPERACIÓN EFICIENTE BAJO TODA CONDICIÓN  DE MANEJO.  El aceite SLC para MOTOR es efectivo en un rango de temperaturas de -40°C > (-40°F) hasta > 205°C (400°F), lo que lo hace  excelente para todo tipo de condiciones de manejo,

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SERIE DE ACEITES SLC

PARA MOTORES

DIRECCIONES PARA SU USO

PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN A SLC

- Sentinel® SLC solo deberá usarse después de que el motor de un vehículo nuevo (o reconstruido) ha pasado el desarrollo.

adecuado (ej. Típicamente después de1000 millas).

- Drenar completamente el aceite, se recomienda cambiar todos los filtros –aceite, gasolina, aire- inicialmente.

- Llenar con el aceite sintético Sentinel® SLC.  NO LAVAR.  No es necesario flushar ya que el SENTINEL SLC es compatible con los aceites ordinarios.  (Flushar debilitará los sellos, empaques, “O” rines, etc.)

Revisar el mínimo del motor.  Posiblemente requiera ajuste pues los rpm del motor pueden aumentar.

CONSUMO DE ACEITE

Si el consumo de aceite es excesivo, esto indica que el aceite está limpiando el motor y esta moviendo un exceso de sucio en suspensión.  En este caso, cambiar el filtro de aceite de nuevo.  Si el consumo continua, cambiar otra vez el filtro de aceite.

PRECAUCIÓN

No llenar de aceite arriba de la marca superior de la varilla.  Añadir mucho aceite  no sirve de utilidad y puede dañar el motor.  Como este exceso de aceite va a ser quemado en corto tiempo, puede crear una falsa idea del consumo del motor.  La varilla puede registrar una disminución después de los primeros cientos de millas.  Esto no es que el aceite se queme.  El SLC de Sentinel® no se rellena hasta que el nivel ha alcanzado la marca inferior de la varilla.

Recomendamos que se revise el aceite del motor regularmente con el carro a nivel y el aceite frío (antes de arrancar el motor) o después de dejar que el aceite baje al cárter por lo menos 8 horas, si el motor estuvo encendido.

El reemplazo del Filtro no debe exceder 6 meses o 10, 000 millas.  Es recomendado que el filtro de aceite se reemplace cada 1000 millas después del primer cambio a Sentinel® SLC y luego solo después de 40,000 millas o 1 año, lo que sea antes.

MEZCLANDO

Sentinel® SLC es compatible con los lubricantes de petróleo.  Sin embargo, mezclar puede bajar el rendimiento superior del  SLC y acortar el intervalo de recambio.  NO USAR aditivos para el aceite u otros productos similares, ellos no se necesitan o se recomiendan.

EMPAQUES

1 US. Cuarto / 1 Litro / 6, 15, 55 US. Galones/ 500 US. Galones Totes

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SERIE DE ACEITES

SLC

PARA MOTORES

CARACTERISTICAS TIPICAS

SLC 10				SLC 20		SLC 30		SLC 40	SLC 50

Grado SAE			10						20					30				40		50		SAE J-300

Viscosidad cSt @ 100°C			6.1						9.6					11.7				16		19		ASTM D-445

@  40°C			32.9						62.9					83.7				120		149.7

Índice de Viscosidad			130						135					132				142		144		ASTM D-2270

Punto de Fluidez, °C (°F)			-50(-58)						-43(-46)			-42.8 (-45)				-40(-40)		-40(-40)	ASTM D-97

Punto de Encendido, °C (°F)			210(420)						220(440)			240.5 (465)				252.2 (495)		260(500)	ASTM D-92

Punto de Llama, °C (°F)			235(455)						248(480)			260 (500)				276.7		293(560)	ASTM D-92

Secuencia de Espuma I, II, III			-------------------------------------------------------------------Pasa-----------------------------------------------------------------------	ASTM D-892

Corrosión al Cobre,

121°C (250°F) 3 Horas			--------------------------------------------------------------------1a-------------------------------------------------------------------------	ASTM D-130

Ceniza Sulfatada %			-------------------------------------------------------------------1.00-----------------------------------------------------------------------	ASTM D-874

Numero Base Total, mg KOH/g		--------------------------------------------------------------------10------------------------------------------------------------------------	ASTM D-2896

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN#`                                          18000	           		       18005		        18010		       18015		18020

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SERIE DE ACEITES SLC

PARA MOTORES

CARACTERISTICAS TIPICAS

5W-30		5W-60				10W-30					10W-40		10W-50	15W-40	15W-50	20W-40	20W-50

Grado SAE		5W-30	5W-60				10W-30					10W-40		10W-50	15W-40	15W-50	20W-40	20W-50	SAE J-300

Viscosidad @ 100°C		10.7		26				10.56					14.10		16.5	14.8				18.1	13.23	17	ASTM D-445

@   50°C		56.4		150				60					90.73		111	94				111.1	85.85	130

Índice de Viscosidad		170		210				160					160		160	164				181	160	144	ASTM D-2270

Punto Fluidez, °C (°F)-60(-75)	-40(-40)			-54(-65)					-42(-41)		-42(-41)	-45(-49)	-40(-40)	-40(-40)	-34(-30)		ASTM D-97

Punto Encend, °C (°F) 221(430)	221(430)			221(430)					225(437)		227(440)	239(462)	245(475)	221(430)	229(445)	ASTM D-92

Secuencia Espuma I, II, III	-----------------------------------------------------------------------------Pasa------------------------------------------------------------------------------	ASTM D-892

Corrosión al Cobre,

121°C (250°F) 3 Hrs	------------------------------------------------------------------------------1a----------------------------------------------------------------------------------	ASTM D-130

Ceniza Sulfatada %		-----------------------------------------------------------------------------1.00---------------------------------------------------------------------------------	ASTM D-874

Numero Base Total

mg KOH/g		------------------------------------------------------------------------------10----------------------------------------------------------------------------------   ASTM D-2896

PIN #			18043	18047				18055				18060		18065	18090		18095	18110	18115

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL