HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-WGO 1000

ACEITE PARA TRANSMISION SINFIN CORONA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-WGO 1000 provee una mejor estabilidad y limpieza a altas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas y una mejor lubricidad en general.  Estas características ayudan a reducir los costos al extender los intervalos de servicio y reducir el consumo de potencia.

S-WGO 1000 es adecuado para usar en cajas de engranajes rectos, doble helicoidal, helicoidal, cónico, así como todos los tipos de engranes sinfín corona.

S-WGO 1000 es un lubricante para transmisión sinfín corona sintético, multipropósito, especialmente compuesto con  bisulfuro de molibdeno, formulado para proteger transmisiones y rodamientos industriales con cargas de moderadas a pesadas.  S-WGO 1000 provee una excelente capacidad anti-desgaste y de soporte de carga, así como una fuerte inhibición de herrumbre, protección al metal amarillo y muy buena demulsibilidad.  S-WGO 1000 excede la capacidad de carga de la prueba FZG y de la especificación de las Cuatro Bolas para todos los lubricantes existentes.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO                         	1000					ASTM D-2422

Grado de Lubricante AGMA	8A					SAE J-300

Viscosidad cSt @ 100˚C	58.5					ASTM D-  445

@   40˚C	1000

Índice de Viscosidad                               	113					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-26 (-15)					ASTM D-    97

Punto de Inflamación ˚C (˚F)	290 (554)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C 	40-40-0 (30)					ASTM D-1401

Desgaste de Cuatro Bolas, mm

40 kg, 1200 rpm, 75˚C (1 hr)	.35					ASTM D-2266

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-665A&B

Pruebas, FZG, SPUR, Etapa de Paso	12+

Color         	Oscuro Metálico

PIN #						47267

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL