HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-WGO

SERIE DE ACEITES PARA TRANSMISIÓN SINFÍN CORONA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-WGO provee una mejor estabilidad y limpieza a altas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas y una mejor lubricidad en general.  Estas características ayudan a reducir los costos al extender los intervalos de servicio y reducir el consumo de potencia.

S-WGO es adecuado para usar en cajas de engranajes rectos, doble helicoidal, helicoidal, cónico, así como todos los tipos de engranes sinfín corona.

La serie S-WGO son unos lubricantes para transmisión sinfín corona sintéticos, multipropósito, especialmente compuestos con  bisulfuro de molibdeno, formulados para proteger transmisiones y rodamientos industriales con cargas de moderadas a pesadas.  S-WGO provee una excelente capacidad anti-desgaste y de soporte de carga, así como una fuerte inhibición de herrumbre, protección al metal amarillo y muy buena demulsibilidad.  S-WGO excede la capacidad de carga de la prueba FZG y de la especificación de las Cuatro Bolas para todos los lubricantes existentes.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO                150                  220                 320                  460          	       680		1000      	                           ASTM D-2422

Grado de Lubricante AGMA             4                     5	       6 		           7 	         8		                    8A                                       SAE J-      300

Viscosidad cSt @ 100˚C                 17.5                22.8	    29.1	           37.2                  47.9    	         58.5	                           ASTM D-  445

@   40˚C	                              150                 220                320		         460	       680		                  1000

Índice de Viscosidad                            120                127                 124	           123                    121		  113	                           ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)         -40 (-40)        -37 (-30)          -34(-30)         -29 (-20) 	 -26 (-15)              -26(-15)	                           ASTM D-    97

Punto de Flama ˚C (˚F)           243 (470)         243 (470)     243 (470)        241 (465)	   238 (460)            290 (554)	                           ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III   ---------------------------------------------- PASA----------------------------------------------                                   ASTM D-  892

Demulsibilidad 82˚C                 ----------------------------------------40-40-0 (30) --------------------------------------------                                   ASTM D-1401

Desgaste de Cuatro Bolas, mm

40 kg, 1200 rpm, 75˚C(1 hr)  .   40	     .40	 .40                    .40                   .40                             .35	                          ASTM D-2266

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.        ----------------------------------------------1b---------------------------------------------------- 	                         ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre            -----------------------------------------------PASA------------------------------------------------                             ASTM D-665A&B

Prueba, FZG, SPUR, Etapa Pasa ------------------------------------------12+----------------------------------------------------

Color                                       --------------------------------------------Oscuro Metálico--------------------------------------

PIN #                                        47233              47238                   47246               47250             47254                 47267

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL