HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### TENTER FRAME OIL

SERIES 150/220/320

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

La Serie de Tenterframe son unos lubricantes industriales totalmente sintéticos desarrollado para operaciones a altas temperaturas sin depositar ningún residuo significativo, como carbón, barniz o lodos.   Están compuestos por una mezcla de sólidos especialmente diseñados para obtener una mayor protección contra el desgaste.

.  Estos nuevos aceites para alta temperatura fueron especialmente diseñados para los marcos de la industria textil, que tiene aplicaciones en un amplio rango de temperaturas.  Son recomendados para usar donde se necesite baja corrosión de metales ferrosos y no ferrosos a altas temperaturas.

Entre sus aplicaciones se incluyen hornos de litografiado, hornos para secado de plywood, tenter frames en plantas textiles, equipo para formado de lentes y vidrio, hornos de fundición, hornos para curado de pintura y cerámica, y toda aplicación donde se tiene cadenas y rodamientos operando a altas temperaturas.

Los Tenter Frame se pueden aplicar a las cadenas por medio de brochas, por goteo, o con ruedas, o por inmersión en baño o con rociadores.

La  Serie XND es para aplicaciones donde no se puede tener goteo de aceite o donde se necesita una mayor retención del lubricante sobre la cadena.

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Viscosidad cSt @ 100˚C        		17.5		22.8		29.1 			ASTM D-  445

@  40˚C			150		220		320

Índice de Viscosidad			128		127		123			ASTM D-2270

Punto de Fluidez, ˚C (˚F)  	              -29(-20)		-26(-15)		-18(0)			ASTM D-    97

Punto de Llama, ˚C (˚F)      		---------------------263 (505) ---------------------                    	ASTM D-    92

Punto de Inflamación, ˚C (˚F)		---------------------290 (554) ----------------------		ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	         ---------------------Pasa----------------------------                            ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C		 	 ---------------40 / 40 / 0 (15) ---------------------		ASTM D-1401

Desgaste 4 Bolas, mm

40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75˚C  		---------------------.43----------------------------- 		ASTM D-2266

Corrosión al Cobre, 121˚C  (250˚F) 3 horas  -------------------1a----------------------------			ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	                   	------------------Pasa--------------------------			ASTMD-665A&B

Clasificación USDA              	     	------------------H-2---------------------------

PIN #	                    16131	              16146	  16151

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION