HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### TTF-500	TTF-500M

ACEITES PARA ALTA TEMPERATURA (TENTER FRAME)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

TTF 500 puede aplicarse a cadenas por goteo, brochas o rueda, por inmersión en un baño, o por rociado.

La homogenización especial de los fluidos base en adición a la tecnología de aditivos del siglo 21, le permiten a este producto permanecer más resbaloso sobre las cadenas, manteniendo así el proceso de evaporación bien distribuido previniendo así la acumulación de aceite y eliminando el humo.

TTF-500 también está disponible con Moly (TTF-500M) y con aditivo pegajoso (TTF-500 XND) o una combinación de los dos.

TTF-500 de Sentinel es una mezcla de lubricantes sintéticos capaces de lubricar a altas temperaturas sin depositar ningún residuo significante, como carbón, barniz o lodos.

TTF-500 protege contra el desgaste y la oxidación y prolonga dramáticamente el servicio útil de los lubricantes.  Este nuevo aceite para alta temperatura fue diseñado específicamente para aplicaciones en Tenter Frames en un amplio rango de temperaturas.  Recomendado para usar donde se necesita baja corrosión de ambos metales ferrosos y no-ferrosos a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TTF 500				TTF 500M

Grado ISO de Viscosidad           	100				100			ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C        	12.4				12.4 		ASTM D-  445

@  40˚C	95				95

Índice de Viscosidad		124				124		ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)                   -32 (-25)			-32 (-25)	ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F) 	           257 (495)				257 (495)                    	ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)       	           282 (540)				282 (540)	ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa				Pasa	ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C	         40 / 40 / 0 (15)				40 / 40 / 0 (15)	ASTM D-1401

Desgaste de 4 Bolas, mm

40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75˚C  	.41		.40	ASTM D-2266

Corrosión al Cobre,

121˚C (250˚F) 3 horas	1a 		1a	ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa		Pasa	ASTMD-665A&B

Clasificación USDA             	H-2			H-2

PIN #                                                16005	                         16087

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION