HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-1000 HT

ACEITE PARA TEMPERATURAS ALTAS EXTREMAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-1000 HT de Sentinel es un lubricante sintético para alta temperatura diseñado principalmente para equipos de altas temperaturas, como las cadenas de hornos y los marcos de secado o fijación textiles (tenter frames) así como los hornos de fijación de pintura en cerámica y para lubricación de sus rodamientos.

Formulados a partir de bases sintéticas y sistemas de aditivos de calidad, S-1000 HT provee los siguientes beneficios en su rendimiento:

● Excelente estabilidad contra la oxidación y térmica a altas temperaturas para prolongar la vida del lubricante.

● Propiedades superiores anti-desgaste para reducir el arrastre.

● Extrema baja volatilidad resultando en menos consumo de aceite.

● Alto índice de viscosidad permite que las viscosidades funcionales se mantengan aun a altas temperaturas.

Los depósitos de lodos y carbón se reducen significati- vamente porque esta “formación de carbón” se elimina.  Es más, este aceite removerá con el tiempo todo carbón que esté depositado en la cadena.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad         				1500

Viscosidad cSt @ 100˚C        				100 				ASTM D-  445

@  40˚C			1550

Índice de Viscosidad				161		ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)          		 -20 (- 5)		ASTM D-    97                   Punto de Encendido ˚C (˚F)    		310 (1440)                    	ASTM D-    92       Punto de Llama ˚C (˚F)       		415 (920)

Perdida por Evaporación, 22 hrs, a 98.9°C, %		0.10		ASTM D-  972

Desgaste de 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75˚C  	      0.45		ASTM D-2266

No. Ácido Total, mg KOH/g <0.01	     < 0.01 		ASTM D-  974

Volatilidad Noack, 250 ˚C, 1 hr, %peso Evap.		0.6		DIN        51581

Clasificación NSF             		H-1		Reg# 136606

PIN #	          	  						16079

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL