HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### MOLY DRY FILM

PELICULA DE MOLY SECA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Moly Dry Film de Sentinel es un Bisulfuro de Molibdeno extra fino con pH controlado.  Cumple con el MIL Spec no. 7866B-B.  Esta diseñado para prevenir agarrotamiento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ralladuras, agujeros y también herrumbre y corrosión.  Cuando es rociado sobre las superficies de metal y se bruñe, tiene la tendencia a platearse sobre la superficie del metal como un lubricante  fino, seco, con una alta resistencia de película y una excelente lubricidad.  Va a resistir ácidos, agua y solventes.  No causará herrumbre ni corrosión, no se desprenderá o se lavará.

El Moly Dry Film de Sentinel está diseñado para ser usado en roscas, tornillos, etc…, en altas temperaturas, como un lubricante de montaje, sobre superficies deslizantes, sobre engranajes abiertos en ambientes contaminados como polvo, harina, algodón, papel, etc. Especialmente recomendado sobre los tornillos de ajuste en los marcos de telares y en los periodos de arranque.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Producto                                                                               				MoS2

Tamaño de Partícula					Submicrónica

Contenido de Humedad					Cero

Soporte de Película					400,00 P.S.I.

Rango de Temperatura °F					Criogénico hasta 750 en aire						2000 en el vacio del espacio

Punto de Fusión °F					4370

Estructura Física		                                 Solido Lamelar

PIN #							12500

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM