HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SL-C

LUBRICANTE PARA BAJA TEMPERATURA / CRIOGÉNICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

de construcción con alta carga, debido a su película lubricante de alta resistencia y a su composición métalo sintética que le permite “rellenar” las superficies.

Por lo tanto, SL-C se recomienda para lubricación multi-propósito para todo tipo de maquinaria, rodamientos, superficies deslizantes, ejes, guías, etc., siendo especialmente adecuada para usos en condiciones sub-cero/árticas.

SL-C es la respuesta de Sentinel a la necesidad de una grasa que pueda ser aplicada a todas las fases de lubricación en condiciones de operación bajo cero.  SL-C de Sentinel ha sido formulada para ser bombeada efectivamente – utilizando equipo estándar de engrase – en temperaturas hasta -73˚C (-100˚F).

La grasa SL-C de Sentinel resiste el lavado por agua y es extremadamente efectiva en prevenir el desgaste bajo altas presiones de operación y condiciones encontradas en equipo

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI			1					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	310-340					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-2					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Prevención de la Oxidación	1a					ASTM D-1743

Lavado por Agua		-1					ASTM D-1264

Presión Extrema		36+ (80)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Desgaste en las Cuatro Bolas	.6mm					ASTM D-2266

Sólidos		MoS2

Clasificación USDA		H-2

Apariencia 		Opaca

PIN #								06010

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION