HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### DSF 3000

GRASA PARA

ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

DSF 3000 es lo más sofisticado en grasas de alta temperatura.  Ha sido especialmente formulada como un lubricante de alta temperatura para ser aplicado donde las grasas convencionales a base de jabón, o las conocidas como no-fundentes de arcilla no proveen un rendimiento adecuado.

DSF 3000 es una grasa sintéticamente espesada, que emplea un aceite base sintético térmicamente estable.  DSF 3000, contrario a las grasas de base de petróleo, no se oxida a elevadas temperaturas.

DSF 3000 es recomendada donde las condiciones requieren una grasa que trabaje a temperaturas continuas  que excedan los 260˚C (500˚F).  La temperatura máxima de trabajo para la DSF 3000 es de  aproximadamente 427˚C (800˚F), no obstante, puede ser aceptable en usos intermitentes a temperaturas de hasta  538˚C (1000˚F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	1½		                        	                      ASTM D-1092

Penetración Trabajada	290-315					        ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno					        ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-2					        ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Prevención del Oxido	1a					        ASTM D-1743

Lavado por Agua	1.1 					        ASTM D-1264

Presión Extrema	25+ (50) 					        ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Desgaste en las Cuatro Bolas	.8mm					        ASTM D-2266

Clasificación NSF       	H-2					        Reg #137136                                                    Apariencia Visual	Azul Suave

PIN # 				               		05067

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION