HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SG 400 HT 	SG 600 HT

###### SG 500 HT	SG 700 HT

GRASAS DE ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

Las grasas para rodamientos de alta temperatura de Sentinel están elaboradas a base de componentes fluidos altamente refinados y fortificados sintéticamente  con partículas submicronicas en una suspensión coloidal y luego se convierte en una grasa  sólida con los más finos saponificantes.

Las Grasas HT de Sentinel son estables al esfuerzo cortante y tienen una excelente resistencia al agua y la humedad.

Las Grasas HT de Sentinel han sido diseñadas para proveer una excelente lubricación y protección al desgaste bajo cargas pesadas a la vez que tienen una excelente retención y resistencia a la degradación a altas temperaturas.  No forman depósitos duros de carbón y  eliminan el óxido y la corrosión. Las Grasas HT de Sentinel son multifuncionales y están recomendadas para casi todo tipo de horno de alta temperatura tales como secadores textiles, hornos de pan, litografías o metales enamelados, etc.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

SG 400 HT                 SG 500 HT                SG 600 HT            SG 700 HT

Grado NLGI				2			2			2				2	ASTM D-1092

Penetración Trabajada			265-295		265-295		265-295			265-295	ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación		-1	-1		-1		-1	ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Prevención del Oxido		1a	1a		1a				1a	ASTM D-1743

Lavado por Agua			1.2		1.2		1.2			1.2	ASTM D-1264

Presión Extrema		36+ (80)	36+ (80)	36+ (80)	36+ (80)	ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb.)

Desgaste en las Cuatro Bolas	.5mm	.5mm	.5mm	.5mm	ASTM D-2266

Sólidos		MoS2	MoS2		MoS2		MoS2

Clasificación USDA       		H-2		H-2			H-2			H-2

Apariencia Visual			Ámbar		Roja				Roja			Gris Oscuro

Suave	Suave		Suave		Suave

PIN #                                    05003                         05013	                        05023			     05033

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION