HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-NT-OGG

COMPUESTO NO-TOXICO PARA ENGRANAJES ABIERTOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

Contrario a los lubricantes similares de base de petróleo, SL-NT-OGG no es susceptible al agua y no se afecta por el calor, frío o presiones extremas. No se endurece en temperaturas frías ni se licua con el calor.

SL-NT-OGG cumple con las regulaciones de FDA Titulo 21, CFR 178.3570 y NSF rango H-1.  Está autorizada para ser usada en plantas procesadoras de carnes y pollos y ha recibido la clasificación H-1.

SL-NT-OGG puede ser usada en equipos que tengan contacto incidental con alimentos.

SL-NT-OGG  es una exclusiva grasa sintética, no-tóxica, transparente, sin sabor, sin olor diseñada para aplicación general en engranajes abiertos. Su gran adhesividad previene que la grasa se desprenda inclusive a altas RPM’s.  Está especialmente formulada para adherirse a engranajes abiertos y resistir altas temperaturas y presiones.

Reduce los golpeteos y ruidos.  Previene el desgaste  desparejo de las piezas. Puede ser aplicada con el equipo en funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI 			1					ASTM D-1092

Penetración trabajada				310-340						ASTM D-  217              Punto de Goteo				No tiene 					ASTM D-2265              Estabilidad a la Oxidación			    -2						ASTM D-  942                  Psi Gota @ 100 horas

Prevención de Herrumbre	1a					ASTM D-1743

Barrido por agua		2.0					ASTM D-1264

Extrema Presión		25+ (55)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb.)

Prueba Cuatro Bolas	.7mm					ASTM D-2266

Clasificación NSF 	H-1 					Reg #140317

Apariencia 		Transparente, Suave, Pegajosa

PIN #		                                                             06550

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION