HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SL-NT-C

GRASA NO-TOXICA

CRIOGÉNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

Su característica de torque a -73°C (-100°F) es un beneficio funcional que las grasas convencionales no pueden alcanzar.

SL-NT-C cumple las regulaciones de la FDA. Titulo 21, CFR 178.3570 y está autorizada por la NSF para uso en plantas federalmente inspeccionadas de carne y pollos.  SL-NT-C ha recibido una clasificación H-1.

SL-NT-C es uno de los más nuevos miembros de la bien conocida familia Sentinel de lubricantes grado alimenticio.

SL-NT-C es una grasa sintética multipropósito, para temperaturas bajas extremas, no-tóxica, transparente, insípida e inodora.  SL-NT-C es un grasa espesada sintéticamente que emplea un fluido base de polialfaolefina (PAO) de extremadamente baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI			11/2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	290-315					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-2					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Preventivo del Oxido		1a					ASTM D-1743

Lavado por Agua		2.0					ASTM D-1264

Presión Extrema		20+ (45)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb.)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm					ASTM D-2266

Clasificación NSF		H-1 					Reg. #140316

Apariencia 		Clara, Suave

PIN #		                                              06540

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION