HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SL-PTFE

GRASA  DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-PTFE no contiene jabones, sales, o quelantes de base metálica.  Se mantiene plegable, no se endurecerá o rajará y resistirá cambios por trabajo mecánico.

SL-PTFE demuestra capacidades excepcionalmente buenas para llevar la carga y para una larga protección contra la corrosión, óxido, fricción y desgaste.

SL-PTFE de Sentinel es una grasa multi-propósito de base sintética  formulada con Politetrafluoretileno (PTFE)  en polvo micronizado diseñada para aplicaciones que requieren deslizamiento y estabilidad térmica.  Las propiedades únicas de la SL-PTFE proveen ventajas definidas sobre otros sólidos lubricantes y aseguran protección extendida a las superficies.

Las partículas de tamaño micra del PTFE llenaran los vacíos en las superficies lubricadas formando una barrera, y así reducen la fricción entre las superficies en contacto, asegurando protección extendida en las superficies.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI         	2					        ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					        ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno					        ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					        ASTM D-  942

Caída de psi @ 100 horas

Preventivo de Oxidación	1a					        ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	.9 					        ASTM D-1264

Presión Extrema	36+ (80)					        ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm					        ASTM D-2266

Sólidos	PTFE

Clasificación NSF	H-1					        Reg #138838

Apariencia Visual	Blanca Suave

PIN #		                                                                    03395

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL