HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SCO-10S     SCO-10W20S      SCO-20S		SCO-30S			SCO-40S

SERIE DE ACEITES SINTÉTICOS PARA COMPRESORES DE AIRE & BOMBAS DE VACÍO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los aceites sintéticos de Sentinel para compresores de aire (SCO S Series) son fluidos sintéticos de Poliolester formulados especialmente para obtener largos periodos de operación de compresores de aire y de bombas de vacío libres de problemas.  Son recomendados para todo tipo de compresores de aire incluyendo reciprocantes, rotatorios, centrífugos, de lóbulo y de tornillo, sean estos estacionarios o portátiles.

La serie de aceites SCO S están recomendados para todas las condiciones de servicio desde un uso ligero intermitente hasta aplicaciones continuas de servicio pesado donde su rendimiento superior se hace más evidente.

La serie de aceites SCO S están hechos de bases altamente refinadas, químicamente estables y alto índice de viscosidad, con una composición fortificada con inhibidores de oxidación a altas temperaturas libres de cenizas, previniendo la formación de gomas, lodos y resinas en las válvulas y otras partes del compresor.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

A diferencia de los aceites automotrices aprobados para usar en compresores y bombas de vacío, estos productos no se emulsionan con el agua. No forman espumas y no depositan barnices duros o depósitos sólidos.

La serie de aceites SCO S van a reducir significativamente el mantenimiento en todos los compresores de aire, así como los riesgos de incendio y explosión.

La serie de aceites SCO S van a prevenir la formación de carbón y resinas aun en las más severas condiciones bajo alta temperatura, ciclo de servicio del 100% y compresores de 4 etapas.  Van a reducir el desgaste y operaran más frescos por su superior transferencia de calor y estable viscosidad.  La serie de aceites SCO S tendrán menos consumo debido a su inherente menor evaporación y no tendrán tendencia a encontrarse en las líneas de aire como ocurre con los productos de petróleo.

Extiende los intervalos de cambio de aceite			Reduce el consumo de aceite

Reduce los  costos de mantenimiento			Extiende intervalos de servicio del separador de aceite

Mejoran la Seguridad					Menos cambios del filtro de aire

Elimina cambios de aceite por estaciones			Mejora la eficiencia del compresor

Excelente estabilidad a alta temperatura			Menos tiempo perdido

Mejor estabilidad a la oxidación				Reduce el rango de alimentación

Conservación de Energía					Reduce el consumo de aceite

Menos paso de aceite					Reduce la presión de vapor

Funcionan a menos temperatura	                                       Reduce problemas operacionales del equipo

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

###### SCO-10S	SCO-10W20S	SCO-20S

###### SCO-30S				SCO-40S

SERIE DE ACEITES SINTÉTICOS PARA COMPRESORES DE AIRE & BOMBAS DE VACÍO

CARACTERISTICAS TIPICAS

SCO-10S	               SCO-20S		  SCO-30S	          SCO-40S		       SCO-10/20S      METODO ASTM

Grado ISO de Viscosidad                  32                                       46		68	100				D-2422

Numero SAE de Viscosidad		10	20		20			30					SAE J-300

Viscosidad cSt @ 100°C		5.4	8.6		10.6			14			10.6		D-445

@   40°C		30.4	42.3		67.2			95			58		D-445

Índice de Viscosidad		132	177		155			151			175		D-2270

Punto de Fluidez °C (°F)		-57(-70)	-54(-65)		-40(-40)		-37(-35)			-48(-50)		D-97

Punto de Encendido °C (°F)		264(505)	266(510)		243(470)		260(500)		266(510)	D-92

Punto de Llama ˚C (˚F)		280(535)	288(550)		292(555)		288(550)		290(554)	D-92

Secuencia de Espuma I, II, III      -------------------------------------------------------------------- Nada --------------------------------------------------------------        D-892

Demulsibilidad 54.4C (130°F)      -------------------------------------------------------------40/40/0(15) ------------------------------------------------------------		D-1401

Desgaste de 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 75°C (1hr) -------------------------------------------.5-----------------------------------------------------------------     		D-2266

Corrosión al Cobre 121C(250F), 3 horas ---------------------------------------------------------1a-----------------------------------------------------------------                   D-130

Prueba de Herrumbre                      ------------------------------------------------------------------Pasa---------------------------------------------------------------                   D-665AB

Residuo de Carbón Conradson %  -------------------------------------------------------------------.08----------------------------------------------------------------                     D-189

Temperatura de Auto ignición °C (°F) ------------------------------------------------------------410(765) -----------------------------------------------------------------            D-2155

Prueba de Oxidación, horas	 -------------------------------------------------------------------16000+-------------------------------------------------------------		D-943

Grado USDA                                   ---------------------------------------------------------------------H-2----------------------------------------------------------------

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN#			14120	    14130	   14140		14150    			14190