HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SCO Series

ACEITES DE COMPRESOR PARA AIRE Y BOMBAS DE VACIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los aceites sintéticos de Sentinel para compresores de aire (SCO Series) están específicamente formulados para brindar una operación prolongada, libre de problemas tanto a  compresores de aire como a bombas de vacío.  Están recomendados para todo tipo de compresores de aire incluyendo reciprocantes, rotatorios, centrífugos, de lóbulo y de tornillo, sean estos estacionarios o portátiles.

Los aceites de la serie SCO están recomendados para todas las condiciones de servicio desde un uso ligero intermitente hasta aplicaciones continuas de servicio pesado donde su rendimiento superior se hace más evidente.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Los aceites de la serie SCO están hechos de bases altamente refinadas, químicamente estables y alto índice de viscosidad, con una composición fortificada con inhibidores de oxidación a altas temperaturas libres de cenizas, previniendo la formación de gomas, lodos y resinas en las válvulas y otras partes del compresor.

A diferencia de los aceites automotrices aprobados para usar en compresores y bombas de vacío, estos productos no se emulsionan con el agua.  No forman espumas y no depositan barnices duros o depósitos sólidos.

Los aceites de la serie SCO van a reducir drásticamente el mantenimiento en todos los compresores de aire así como el riesgo de incendio y explosión.

Extiende los intervalos de cambio de aceite		Reduce el consumo de aceite

Reduce los  costos de mantenimiento			Extiende intervalos de servicio del separador de aceite

Mejoran la Seguridad					Menos cambios del filtro de aire

Elimina cambios de aceite por estaciones		Mejora la eficiencia del compresor

Excelente estabilidad a alta temperatura			Menos tiempo perdido

Mejor estabilidad a la oxidación			Reduce el rango de alimentación

Conservación de Energía				Reduce el consumo de aceite

Menos paso de aceite					Reduce la presión de vapor

Funcionan a menos temperatura		         Reduce problemas operacionales del equipo

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

###### SCO Series

ACEITES DE COMPRESOR PARA AIRE Y BOMBAS DE VACÍO

CARACTERISTICAS TIPICAS

SCO 10	             SCO 10W 20		   SCO 20	           SCO 30		          SCO 40	     MÉTODO ASTM

Grado ISO de Viscosidad	   32                                46                	      68       		100		           150	     ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100°C                         5.9                                     7.3			       10.6		                 14			 17	     ASTM D- 445

40°C                     30.4	                 42.3                                   67.2		                 95			142	     ASTM D- 445

Índice de Viscosidad                              142	                 136			       155			 151			130	     ASTM D-2270

Punto de Fluidez °F  (°C)                       -43 (-45)                         -40 (-40)  	                     -40 (-40)		-37 (-35)	                          -35 (-30)	     ASTM D-   97

Punto de Encendido °F (°C)            232 (450)                 243 (470)			 243 (470)		260 (500)	        260 (500)     ASTM D-   92

Prueba de Herrumbre     ------------------------------------------------------------------------ Pasa ------------------------------------------------------------------------        ASTM D 665A&B

Secuencia de Espuma I, II, III   ---------------------------------------------------------------- Nil --------------------------------------------------------------------------        ASTM D- 892

Demulsibilidad, 54.4 °C (130°F) ----------------------------------------------------40/40/0(15) ---------------------------------------------------------------------------       ASTM D-1401

Residuo de Carbón Conradson %     ---------------------------------------------------------.02-----------------------------------------------------------------------------        D-189

Desgaste de 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 75°C) (1 hr) --------------------------------- 0.5 -----------------------------------------------------------------------------       ASTM D-2266

Corrosión al Cobre, 121°C (250°F), 3 hrs. -------------------------------------------------- 1a -----------------------------------------------------------------------------       ASTM D-130

Prueba de Oxidación, horas -------------------------------------------------------------------8000+-------------------------------------------------------------------------	        D-943

Grado USDA -----------------------------------------------------------------------------------H-2 -----------------------------------------------------------------------------

PIN #                                                     14000      	            14085                                   14010                             14020                               14030

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL