HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SC-GBO

LUBRICANTES PARA BAJA TEMPERATURA / CRIOGÉNICOS – ACEITE PARA TRANSMISIONES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los aceites de transmisión sintéticos metálicos mezclados SC-GBO de Sentinel son cuidadosamente formulados para cumplir con las necesidades de todos los tipos de cajas reductoras que operan en condiciones bajo-cero.

La alta resistencia de película de los SC-GBO y sus propiedades de “plateado” depositan una película de lubricante sintética metálica continua – no muy diferente de una película seca – sobre todos los dientes y los rodamientos, previniendo el contacto metal-con-metal bajo virtualmente todas las condiciones, así como la oxidación y la corrosión.

Este material elimina el costoso desgaste, aun en los dientes templados, fatiga del metal, roturas; por lo tanto, costos de reemplazo de partes, reparaciones, mano de obra y tiempo perdido se reducen substancialmente.

SC-GBO es particularmente recomendado para equipo que está sujeto a grandes variaciones de temperatura, debido a cambios climáticos, a condiciones de operación poco usuales, (por ejemplo, montacargas hidráulicos que viajan entre locales fríos y calientes) y cajas reductoras de todo tipo que operan continuamente en condiciones - bajo-cero / árticas – o “sumergidas”.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	22					ASTM D-2422

Numero AGMA de Lubricante	---

Viscosidad cSt @ 100˚C	3.5					ASTM D-  445

@   40˚C	14.4

@  -40˚C	2025

Índice de Viscosidad       	123					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-66 (-80)					ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)	228(440)					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)	252 (485)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad 82˚C	40/40/0 (30)					ASTM D-1401

Desgaste de las Cuatro Bolas,	.38					ASTM D-2266

mm 40 kg, 1200 rpm, 75˚C (1hr)

Corrosión al Cobre 121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-  665 A & B

FZG, Gear Test, Spur, Stage Pass	12+

Carga Timken OK Kg (Lb)	36+ (80)					ASTM D-2509

Grado USDA	H-2

PIN #						13010

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL