HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-WAY OIL

###### Series

LUBRICANTE SINTETICO PARA GUIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie de Aceites para Guias de Sentinel® son una mezcla de aceites base de alta calidad, sinteticamente tratados y con una optima combinacion de inhibidores de presion extrema, anti desgaste, herrumbre y oxidacion.  Ademas estos aceites estan fortificados con aditivos aceitosos y fibrosos para impartirles pegajosidad y adhesividad.

Los Aceites para Guias de Sentinel® se adhieren fuertemente a las surperficies deslizantes de metal y proveen un lubricante tenaz.  La pegajosidad combinada con una lubricidad excepcional ofrece una lubricacion ideal para guias verticales asi como horizontales.

El bajo coeficiente de friccion se sobrepone al movimiento de desliza y pare asociado con las partes de movimiento lento en maquinas aun despues del para nocturno.  Son altamente efectivos en controlar el desgaste y proteger contra el rayado.

Aplicaciones tipicas incluyen guias deslizantes de maquinas incluyendo tornos, cepilladoras, formadoras, perforadoras y tarrajas, esmeriladoras, caladoras, fresadoras y otras aplicaciones que requieren un lubricante adhesivo, que no gotee, como en engranes cerrados y todos los tipos de rodamientos industriales sencillos y  anti friccion.

Metodos de aplicacion son una aceitera, una copilla, deposito, salpique, o por equipo de dispensado automatico.

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

###### S-WAY OIL

###### Series

LUBRICANTE SINTETICO PARA GUIAS

CARACTERISTICAS TIPICAS

10				    20	  			30		      40					    50				ASTM METHOD

Grado ISO de Viscosidad     	    32		    68		 100					150		     220					D-2422

Numero AGMA de Lubricante		    ---		   2EP		 3EP					4EP		     5EP

Viscosidad cSt @ 100C		     6		    10		  14		 18		 23					D-88

@   40C	  		    32	    68		       100			       150			220		D-88

Índice de Viscosidad	               136	       131                          142	                    133                           129	                        D-2270

Punto de Fluidez C (F)                 	-40 (-40)		-30 (-35)			-35 (-30)	    -32 (-25)	  -29 (-20)	  D-97

Punto de Ignición C (F)		200 (390)	205(400)	   220 (428)		224 (435)			    230 (446)	D-92

Secuencia de Espuma I, II, III                          -----------------------------------------------------NIL-------------------------------------------------	  D-892

Demulsibilidad, 54C (130˚F)                         -------------------------------------------------40/40/0(30)--------------------------------------------            	  D-1401

Prueba de Desgaste de 4 Bolas, mm 40 kg, 1200 rpm

75˚C (1 hr)	 ---------------------------------------------------.5mm--------------------------------------------------	  D-2266

Corrosión al Cobre 121C(250F), 3 hrs         ----------------------------------------------------1a----------------------------------------------------            	         D-130

Prevención de Herrumbre                                ----------------------------------------------------Pasa--------------------------------------------------            	         D-665AB

Carga Timken OK, kg/ (lb)	 36+ (80)	36+ (80)		  36+ (80)	  45+ (100)	  45+ (100)	  D-2509

Carbon Conradson                                           0.05	    0.05		  0.05		     0.06		          0.08       	         	         D-189

Apariencia				      ----------------------------------------------Verde Claro------------------------------------------------		         D-1500

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN#			      12250          	           12253              	12255                      12257		        12260