HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### ST-WR SERIE

LUBRICANTES ST PARA CABLES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

Sus grandes cualidades desplazadoras de humedad proveen una película positiva monomolecular en todas las superficies del cable que actúa como un agente liberador reduciendo la acumulación de polvo y permitiendo una inspección fácil del cable.

Los lubricantes para cables de acero de Sentinel® pueden ser aplicados con brocha, por inmersión o rocío.  Estos lubricantes son satisfactorios para sistemas automáticos de lubricación ya que permanecen fluidos aun a -40˚C (-40˚F).

* Marca Registrada de E.I. Dupont

Los lubricantes Sentinel ST para cables de acero están compuestos de partículas de Teflón®* de .02 micras, lo cual les da una excepcional cualidad anti-fricción con una protección anti-desgaste positiva.  Están formulados para prolongar la vida de los cables de acero, los cables soporte y las roldanas.  Estos lubricantes tienen propiedades de extrema presión superiores a las de los aceites de engranajes y las grasas.  Tienen propiedades muy bajas de tensión superficial y polar, que le permiten una máxima penetración hasta el alma de aun los cables más gruesos.  De esta manera la lubricación se realiza desde el alma hacia afuera, asegurando así una lubricación completa de cada hebra individual.  Esto les provee una protección completa contra la corrosión y el desgaste.

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ST-WR 1 	 ST-WR 2  	ST-WR XL

Grado de Viscosidad ISO             150	                      680		         	          ---		         ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C                 16.3	                      41		                        1.7	         ASTM D-  445

@   40˚C               139	                     680                                        5.0

Índice de Viscosidad                      123	                     100		                       126	         ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)               -40 (-40)	                   -18 (0)		      -48(-55)	         ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)         235 (455)	                   243 (470)		      190 (374)	         ASTM D-    92

Demulsibilidad, 82˚C                    ---------------------------40/40/0 (30) -----------------------------------            ASTM D-1401

Desgaste de Cuatro Bolas, mm

40 kg, 1200 rpm, 75˚C (1 hr.) ----------------------------40----------------------------------------------	          ASTM D-2266

Prueba de Herrumbre                   ---------------------------Pasa-------------------------------------------	          ASTM D-  665 A & B

Apariencia en el Cable     Leve Película Lubricante       Película Pesada                    Leve Película Lubricante

PIN #                                          08133		08137                                       08130

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION