HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-MPO OIL SERIES

###### ACEITE

MULTI-PROPÓSITO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-MPO aceite multi-propósito se ha probado en aplicaciones tales como:

- Rodamientos

- Piñones

- Motores Eléctricos

- Sistemas Hidráulicos

- Husillos de Baja Velocidad

- Guías de Maquinas Herramientas

- Piñones Pequeños de Precisión

- Y Muchos Tipos de Transportadores de Cadena

(No debe usarse como aceite de motor o de compresor)

Sentinel S-MPO aceite multi-propósito es un aceite sintético espacialmente compuesto para satisfacer cualquier tipo de lubricación.

S-MPO aceite multi-propósito ofrece una combinación superior de inhibidores de oxidación para prevenir formación de lodos y depósitos; un alto nivel de aditivos E.P. para dar requisitos de protección contra desgaste severo; anti-espumantes para eliminar formación de espuma; y finalmente un nuevo polímero como aditivo para prevenir fugas y asegurar una fuerte adherencia al metal para un buen amarre a todas las superficies.  No se  desprenderá, ni goteará o se correrá del metal.

S-MPO dará una protección superior contra la corrosión, ataque al hule y exhibirá una excelente característica de demulsibilidad.  Estas son algunas cualidades que se requieren para asegurar una operación eficiente, libre de problemas e intervalos extendidos de cambio de aceite en los nuevos y altamente modernos equipos de hoy en día.

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

###### S-MPO OIL SERIES

###### ACEITE

MULTI-PROPÓSITO

CARACTERISTICAS TIPICAS

10		          20                        30                         40		        50

Grado ISO de Viscosidad                                32		          68	 	            100			150	 	       220		ASTM D-2422

Numero de Lubricante AGMA		   1   	  2                           3                         4

Viscosidad cSt  @ 100C	                             5.6	            9	         12                       16.3                   21.3		ASTM D-  445

@   40C	                        32   	    68	         100	                 150	         220	      ASTM D -445

Índice de Viscosidad		               114                   107	         110		       111                    113	      ASTM D-2270

Punto de Fluidez C (F)                            -40(-40)            -37(-35)	        -34(-30)           -32(-25)	  -29(-20)	ASTM D-      97

Punto Encendido C (F)                           200(392)           210(410)        220(428)         224(435)	       230(446)		ASTM D-      92

DemulsibilidadC                                                 --------------------------------------------40/40/0(30)--------------------------------------------------	ASTM D-       1401

Prueba 4 Bolas, mm

40 kg, 1200 		-----------------------------------------------.5m---------------------------------------------        ASTM D- 2266

75˚C (1 hr)

Corrosión al Cobre 121C (250F), 3 hrs ----------------------------------------1a--------------------------------------                                    ASTM D-     130

Prueba de Herrumbre                       ------------------------------------------------Pasa-------------------------------------------	ASTM D-665A&B

Timken OK Load kg/ (lb)             ------------------------------------------------25 (55)-----------------------------------------	  ASTM D-   2509

Carbón Conradson                         ------------------------------------------------0.05--------------------------------------------          ASTM D-     189

Apariencia                          ----------------------------------------------        Verde Claro--------------------------

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN #	      08045             08050               08055	               08060                   08065