HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S.P.O.

ACEITE PENETRANTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S.P.O posee las tres anteriormente mencionadas calidades excepcionales.  La habilidad para penetrar dentro de las más pequeñas aberturas, cubrir todas las partes de un preventivo de óxido magnético y el plateado de todas las partes con los sólidos metálicos del S.P.O. “deslizarán la carga” y soportarán presiones de carga de más de 100,000 psi – lo hacen el excelente producto que es.  Resiste abrasión y contaminantes además del 95% de los ácidos.

S.P.O. es un compuesto completamente homogéneo, mezclado coloidalmente, por lo que no necesita ser agitado para usarlo y no se separará.  Es estable bajo todas las condiciones y puede ser usado y aplicado dentro de un amplio rango de temperaturas desde -40˚C (-40˚F) hasta 399˚C (750˚F).

Este es un lubricante Penetrante, Preventivo del Oxido y formador de Cobertura  Metálica de Frontera:

- PENETRANTE libera pines oxidados, etc.

- LUBRICA profundamente dentro de las uniones para reducir la fricción en pines, rodillos, bujes y otras superficies bajo presión.

DEPOSITA y PLATEA los sólidos metálicos del S.P.O. que “deslizarán la carga” en todas las partes metálicas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100˚C	2.9

@  40˚C	10.3					ASTM D   445

Índice de Viscosidad  	138 					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-54(-60)					ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)  	110(230)					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F) 	118(244)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Nil					ASTM D-  892

Corrosión al Cobre, 121˚C (250˚F)	1a	                     	              3 Horas

Prueba de Herrumbre	Pasa 					ASTM D-665 A & B

PIN #							08000

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL