HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SENTISHIELD™

###### 200

LUBRICANTE HIBRIDO DE ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SENTISHIELDTM 200 de Sentinel es un lubricante sintético, para carga pesada, de presión extrema, formulado para cumplir con las severas demandas de lubricación en las industrias de Agricultura, Construcción, Forestales, Mineras, Ferrocarrileras y de Canteras de Piedras.

Sentinel ha establecido desde hace largo tiempo su compromiso de desarrollar lubricantes de alto rendimiento y a la vez utilizar bases sintéticas amigables al ambiente con altos índices de viscosidad para lograr su excepcional estabilidad mecánica y química, y su flexibilidad de aplicaciones en un amplio rango de temperaturas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

SENTISHIELDTM 200 esta mezclado adicionalmente para proveer una película de características de superior adherencia.  Esta adherencia le permite al Sentishield  resistir “el salirse por presión”  y pegarse tenazmente. SENTISHIELD 200 soportará cargas hasta de 500,000 PSI.  Va a exhibir alta tenacidad y retención y soportará altas cargas.

SENTISHIELDTM 200 es un lubricante híbrido superior que permite el bombearse todo el año sin el uso de  solventes clorinados o metales pesados y pasa la nueva prueba de la EPA de Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Numero de Lubricante AGMA	11EP+

Especificación U.S. Steel 224	Pasa

Especificación AGMA 250.04 EP	Pasa

Viscosidad cSt @ 100C	196-233					ASTM D-  445

Índice de Viscosidad	122					ASTM D-2270

Punto de Fluidez C (F)	-26 (-15)					ASTM D-    97

Punto de Inflamación C (C)	180C (356F)					ASTM D-    92

Punto de Fuego    	232C (450F)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III                                            Pasa					ASTM D-  892

Cuatro Bolas, EP, Punto Soldadura, kg	800					ASTM D-2783

Índice Carga Desgaste, kg	160

Corrosión al Cobre, 121C (250F) 3 horas	1a					ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-665AB

FZG, Prueba de Spur Gear, Pasa Etapa de Carga	13+					ASTM D-5182

Carga Timken OK Kg (lbs)	50 (110)					ASTM D-2782

Clasificación USDA	H-2

Apariencia	Oscura Metálica

PIN#						      07420

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL