HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-NT-CH 30

ACEITE PARA CADENAS

NO TOXICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-CH 30 cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570.  Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación USDA H-1 para contacto incidental en  plantas de aves y carnes.  Los aditivos usados en las formulaciones del S-NT-CH 30 también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

S-NT-CH 30 es una mezcla especial de fluidos altamente transparentes grado USP tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante de película muy estable y fuerte que sobrepasa los estándares de pureza más altos.

S-NT-CH 30 esta fortificado con un polímero especial grado alimenticio para impartirle pegajosidad y adhesividad, lo que le permite adherirse fuertemente y asegura una tenaz película lubricante.  S-NT-CH 30 penetrara y lubricara en un amplio rango de temperatura.  Recomendado para uso donde hay corrosión de ambos metales ferrosos y no ferrosos a alta temperatura.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	           	      100					ASTM D-2422

SAE Viscosidad Grade			30					SAE J-  300

Viscosidad cSt @ 100˚C        		        12					ASTM D-  445

@  40˚C			100

Índice de Viscosidad				110				ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)   	       	-34 (-30)			ASTM D-    97

Punto de Ignición ˚C (˚F)             		          210(410)			ASTM D-    92        Punto de Fuego ˚C (˚F) 	      		           440    			ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III		        Ninguno			ASTM D-  892

Demulsibilidad, 54.4˚C (130˚F)		     40 / 40 / 0 (15)			ASTM D-1401

Corrosión al Cobre,

121˚C (250˚F) 3 hrs	                              1a 			ASTM D-  130

Anti Corrosivo	                             Pasa		ASTMD-665A&B

Clasificación USDA             		H-1

Apariencia			Claro, Pegajoso

PIN #	          					     17720

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL