HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

###### S-NT-CO SERIES

FLUIDO PARA COMPRESORES

NO TOXICO

Pruebas han demostrado que la Serie Sentinel® S-NT-CO sintética provee varias ventajas, incluyendo buena compatibilidad con los componentes en los sistemas estándar  de compresores y baja formación de espuma.  También se encontró que tienen excelente separación del agua y una baja absorción al comparar con los fluidos de diéster.

La Serie S-NT-CO cumple todos los requisitos de FDA para calificación como aceite mineral blanco (FDA Regulación 21 CFR 172.878) e indica que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental como candidato para la NSF grado H-1 para contacto incidental con el alimento en plantas de carne y aves.  Los aditivos usados en formular S-NT-CO 10 también cumplen con la Regulación 21 CFR 178.3570.

El aumento en el empleo de compresores de aire, no solo en las plantas industriales en general pero también en las plantas de producción de alimentos, ha creado la necesidad de desarrollar un nuevo lubricante de vida larga, incluyendo aquellos que cumplen con los requerimientos de la FDA y del United States Department of Agriculture (USDA) para  contacto incidental con los alimentos.

Esto llevo al desarrollo de la Serie Sentinel® S-NT-CO, un nuevo lubricante/refrigerante sintético para compresores a base de polialfaolefinas (PAO).

CARACTERISTICAS TIPICAS

S-NT-CO10		S-NT-CO10/20			S-NT-CO20				S-NT-CO30

Grado ISO de Viscosidad			32			      46					    68				     100	           ASTM D-1092

Numero SAE de Viscosidad		10		10W20			20		30      	 		SAE J-  300

Viscosidad cSt @100°C	6		8			10		14 	ASTM D-  445

@  40°C	32		46			68		95

Índice de Viscosidad		135		146			136		151	ASTM D-2270

Punto de Fluidez °C (°F)	-60 (-76)		-54 (-65)			-51 (-60)		-51(-60)	ASTM D-    97

Punto de Encendido °C (°F)	240 (464)		243 (470)		250 (482)		266 (510)	ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Nil		Nil			Nil	Nil	ASTM D-  892

Desgaste de 4 Bolas, mm

41 kg, 1200 rpm, 75°C (1 hr)	.5		.5			.5	.5	ASTM D-2266

Demulsibilidad 54.4°C (130°F)	40/40/0(15)		40/40/0(15)			40/40/0(15)		40/40/0(15)

Corrosión al Cobre 121°C (250°F)		1a		1a			1a		1a	ASTM D-  130

Residuo de Carbón Conradson %	.02		.02		.02		.02	ASTM D-  189

Temperatura de Auto ignición °C (°F)	400 (750)		400 (750)			400 (750)	400 (750)	ASTM D-2155

Prueba de Oxidación, hrs	4000+			4000+			4000+	8000+	ASTM D-  943

Grado NSF		H-1	H-1			H-1		H-1

Reg #			137207	137208	     137209	137210

PIN#                                                      14500	     14503		14505		14510

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL