HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

G

###### CF-MFF 69

FLUIDO PARA CORTE Y FORMADO DE METALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El  CF-MFF 69 es el más reciente desarrollo tecnológico de SENTINEL LUBRICANTS CORPORATION para la industria de maquinado y formado de metales, donde se requiere lubricación, enfriamiento y protección contra la oxidación a un muy bajo costo. Es un fluido sintético soluble que  no contiene azufre ni cloro, con una mejorada tecnología que además de ser más amigable con la salud humana y el medio ambiente, reduce de manera importante los costos de aplicación.  Como está formulado con aceite sintético de alta calidad, se minimiza el impacto ambiental y humano.  Al mezclarse con el agua, el  CF-MFF 69 auto regula su PH para una operación más eficiente, mientras su resistencia al ataque de las bacterias, le da la vida útil más larga que se pueda obtener de un fluido para corte y maquinado de metales.

El  CF-MFF 69 cuenta con agentes humectantes para mejorar el factor lubricidad y su protección antioxidante permite períodos de almacenamiento en espera de continuación de procesos sin necesidad de aplicaciones adicionales de inhibidores o antioxidantes Además, su buena capacidad para flotar los aceites permite alargar la vida del refrigerante durante meses pues no se mezcla ni los transporta a la operación.

Sentinel CF-MFF 69 no contiene metales pesados, ni emite vapores tóxicos.  La reacción de su dilución ya gastada esta en el rango neutro por lo que no interfiere normalmente con el proceso biológico de purificación de las aguas residuales en las plantas de tratamiento municipal.

DILUCIONES TIPICAS

Formado                                           1: 30 - 50

Aserrado	1: 10			Tarrajado	1: 4 – 8

Torneado	1: 20 – 30			Esmeril con Baño	1: 30

Fresado	1: 20 – 30 			Afilar con Baño 	1: 40 – 50

Perforado	1: 20 – 30			Roscado	1: 8

Taladrado                                         1: 20 – 30 		Maquina de hacer Tornillos	1: 10

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### CF-MFF 69

FLUIDO PARA CORTE Y FORMADO DE METALES

CARACTERISTICAS TIPICAS:

Viscosidad cSt @ 40˚C										1

Punto de Congelamiento ˚C ( ˚F )									0 ( 32 )

Punto de Ebullición ˚C (˚F)									100.5 (212)

Punto de Ignición ˚C (˚F)									Ninguno

Punto de Llama ˚C (˚F)										Ninguno

Tensión Superficial										35.4 dinas por cm2

Polimerización											Ninguna

pH del Concentrado										9.0-9.5

pH (5% en DI agua)										9.2

Apariencia del Concentrado									Amarillo Claro

Apariencia de Emulsión										Amarillo Claro

PIN #

TABLA DE CONCENTRACION GRADOS BRIX

CONCENTRADO	27.5 BRIX

20.0 %	 5.5  BRIX

10.0 %   	 3.25 BRIX

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL