HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SH-10 LT

ACEITE HIDRÁULICO PARA BAJA TEMPERATURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SH-10 LT está cuidadosamente formulado para resistencia de larga-duración contra la oxidación, contra formación de lodos; es anti-espumante; tiene excelentes características lubricantes, lo que reduce la fricción y previene el desgaste de los delicados elementos hidráulicos, un bajo punto de fluidez, sin congelarse, dándole la habilidad de manejar cargas mayores bajo todas las condiciones.  Es compatible con todos los sellos, empaques y “O” rines.

SH-10 LT está especialmente recomendado para equipo que está sujeto a grandes variaciones de temperatura debido a cambios de estación del año o a condiciones de operación poco usuales.

El fluido hidráulico SH-10 LT esta especialmente preparado para cumplir con las necesidades de sistemas que deben operar a través de amplios rangos de temperatura.  Esta eficiencia “todo clima” hace del SH-10 LT especialmente adecuado para condiciones de operación bajo-cero.

SH-10 LT tiene un “Alto V.I.” (Índice de Viscosidad), que le da las ventajas de una estable y uniforme viscosidad,  ya sea a condiciones de operación extremadamente frías o a temperaturas elevadas.  No va a ser afectado por el engrosamiento usual cuando hace mucho frío o por adelgazamiento serio más fugas a altas temperaturas.  Esto implica un funcionamiento más uniforma del sistema hidráulico a través del año, sin la necesidad de realizar cambios de aceite según la época del año.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	22					ASTM D-2422

Numero AGMA de Lubricante	---

Viscosidad cSt @ 100˚C	5.5					ASTM D-  445

@   40˚C	23.5

Índice de Viscosidad        	132					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-54 (-65)					ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)	226(440)					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)	240 (464)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Ninguna 					ASTM D-  892

Demulsibilidad 82˚C	40/40/0 (15)					ASTM D-1401

Corrosión al Cobre 121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prevención de Herrumbre	Pasa					ASTM D-  665 A & B

Propiedades Físicas	Anti-Fugas

Grado USDA	H-2

Color Observado	Rojo

PIN #						                13020

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL