HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SENTISYN PAG

###### GL SERIES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los fluidos SENTISYN PAG GL Series son lubricantes totalmente  sintéticos, multipropósito, de alto rendimiento desarrollados para cumplir con los requerimientos de los fabricantes de equipos para servicio pesado industrial que encuentran condiciones de operación que exceden la capacidad de los lubricantes de base mineral o donde una larga vida y un rendimiento óptimo son necesarios.

Los lubricantes SENTISYN PAG GL Series están específicamente diseñados para usarse en aplicaciones industriales como transmisiones, normales o sin fin  que van mas allá de las capacidades de otros lubricantes sintéticos donde larga vida y eficiencia son deseadas.  Se recomiendan para engranajes que encuentran condiciones de operación severas, como alta temperatura, alta carga y variaciones amplias de temperatura, particularmente e sistemas “sellados-por-vida”.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Provee Excelente Rendimiento

- Excelente capacidad para soportar la carga debido a sus propiedades de presión extrema

- Fluidez a baja temperatura para fácil arranque

Alarga la Vida de los Engranes

- Contiene bases sintéticas especialmente formuladas que extienden la vida del lubricante y de los engranes

- Excelente estabilidad térmica y oxidativa no permite la formación de lodos

- Protección amplia contra corrosión y desgaste

Los lubricantes SENTISYN PAG GL Series son compatibles con la mayoría de los materiales comunes para sellos, pero no son miscibles con los aceites minerales o hidrocarburos sintéticos como PAO.  Cuando cambiamos de este tipo de productos, debe tenerse cuidado de minimizar la contaminación con el lubricante previo y sus residuos de descomposición.  Para obtener el rendimiento optimo en estas situaciones, el equipo deberá drenarse bien, enjuagarse con la serie de Sentinel de lubricantes de base de esteres sintéticos para compresores de aire para remover el lubricante previo y sus residuos y drenarlo bien de nuevo antes de cambiar al Lubricante SENTISYN PAG GL Series.  En general, contacto entre el SENTISYN PAG GL Series y la pintura deberá de evitarse.  Si el contacto con la pintura no se puede evitar, se sugiere el uso de una pintura epóxica de  alta calidad.

Aunque los pequeños derrames de los lubricantes SENTISYN PAG GL Series pueden ser lavados con agua, estos productos no se deben descartar en cloacas, sobre el suelo o hacia cualquier cuerpo de agua.  Todos los métodos de descarte deberán estar de acuerdo con todas las regulaciones Federales, estatales/Provinciales y locales.

Propiedades lubricantes superiores

- Tiene un alto índice de viscosidad y excelente lubricidad disminuyendo la fricción deslizante y rodante en “sin fin corona”.

Mejor costo eficiencia

- Disminuye la fricción

- Trabaja a temperaturas de operación mas bajas lo que conlleva una reducción en el consumo de potencia y de transmisión

###### SENTISYN PAG

###### GL SERIES

CARACTERISTICAS TIPICAS

100				150               			220			ASTM METHOD

Grado de viscosidad ISO		              		100				150                       		220               		D-2422

Viscosidad cSt @ 100°C                                   	17 				25				41.6			D-445

@   40                                       	100				150				223

Índice de Viscosidad	                             	190				195				242			D-2270

Punto de Fluidez °C,  °F		             		-40 (-40)				-40 (-40)                 		-39 (-40)	               	D-97

Punto de Ignición °C, °F		              		225 (437) 			225 (437)             			262 (503)		D-92

Punto de Fuego  °C, °F                                             255 (491)               		255 (491)             			290 (554)            		D-92

Gravedad Especifica, 15.6°C (60°F)                	1.0483   	 			1.0493                 			1.0508                    	D-4052

Densidad, g/L 15.6°C (lbs/gal, 60°F)            	1050 (8.750)			1051 (8.752)      			1052 (8.776)

Corrosión al Cobre, 150°C, 24 hrs.    ---------------------------------------------------------------------1a--------------------------------------------------------  D-130

Espuma, D-892, Sec II, ml                 -----------------------------------------------------------------------Nil----------------------------------------------------   D-892

Herrumbre                                         ---------------------------------------------------------------------- Pasa-----------------------------------------------------D-665A&B

Desgaste de las 4 Bolas

Promedio del diámetro de cicatriz, mm

(40 kg, 1200 RPM, 75°C, 1 hr)               		 .04      				.04                       			.40                                      D-4172

(40 kg, 1800 RPM, 93°C, 1 hr)	                                          								0.35

FZG EP, etapa de paso                    -------------------------------------------------------------------------- 12+-------------------------------------------------     D-5182

PIN# 				   		39030				39040				39050

CARACTERISTICAS TIPICAS

###### SENTISYN PAG

###### GL SERIES

320			460      	          		680			1000		ASTM METHOD

Grado de viscosidad ISO		              	               320                       		460	          		680			1000		D-2422

Viscosidad cSt @ 100°C                                   	63.1	               		84.7	          		112.9			165	       	D-445

@   40                                       	345			468                  		648			1000

Índice de Viscosidad	                             		255			266	          		272			284	       	D-2270

Punto de Fluidez °C,  °F		             	               -36 (-30)			-36 (-30)          		-29 (-20)			-20 (-28)              	D-97

Punto de Ignición °C, °F		              		262 (503)             		262 (503)        		262 (503)		262 (503)         	D-92

Punto de Fuego  °C, °F                                      		290 (554)             		294 (561)            		294 (561)              		294 (561)	D-92

Gravedad Especifica, 15.6°C (60°F)               		1.0523                 		1.0538            	                              					D-4052

Densidad, g/L 15.6°C (lbs/gal, 60°F)            		1054 (8.777)		1056 (8.778)		1058 (8.779)		1060 (8.780)

Corrosión al Cobre, 150°C, 24 hrs.   --------------------------------------------------------------1a----------------------------------------------------------------------------------        D-130

Espuma, D-892,Sec II, ml                    ---------------------------------------------------------------Nil---------------------------------------------------------------------------------         D-892

Herrumbre                                              ----------------------------------------------------------------Pasa-----------------------------------------------------------------------------         D-665A&B

Desgaste de las 4 Bolas

Promedio del diámetro de cicatriz, mm

(40 kg, 1200 RPM, 75°C, 1 hr)                		.35			.35			.35			.35        	               D-4172

(40 kg, 1800 RPM, 93°C, 1 hr)	                                          		               0.33	                 	0.33			0.33

FZG EP, etapa de paso                    --------------------------------------------------------------------12+-----------------------------------------------------------------------------           D-5182

PIN# 				        		39060			39070			39080			39090

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION