HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SML

Lubricante para Ingenios

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

\

Sentinel’s SML es un lubricante sintético para trabajo pesado y extrema presión, formulado para cumplir con las demandas severas de lubricación de los molinos en los ingenios, tanto para las chumaceras como los engranes.

Sentinel® ha establecido desde hace largo tiempo su compromiso de desarrollar lubricantes de alto rendimiento y a la vez utilizar bases sintéticas amigables al ambiente con altos índices de viscosidad para lograr su excepcional estabilidad mecánica y química, y su flexibilidad de aplicaciones en un amplio rango de temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Rodamientos, engranajes y superficies deslizantes lubricados con SML van a funcionar más silenciosos y frescos.  SML alisará la superficie de los dientes, creando un cojín protector más duradero.  También mejora las características anti-desgaste, de presión extrema y su capacidad de soportar la carga.

SML es un lubricante superior y extremadamente diversa, que permite el bombearse todo el año sin el uso de  solventes clorinados o metales pesados y pasa la nueva prueba de la EPA de Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Numero de Lubricante AGMA	13EP+

Viscosidad cSt @ 100˚C	200					ASTM D- 445

@ 40˚C	6900

Índice de Viscosidad	109					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-7 (20)					ASTM D-    97

Punto de Ignición ˚C (˚F)	193 (380)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma  I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prueba de Oxidación	Pasa					ASTM D-  665 A & B

Cuatro Bolas EP (punto de soldadura, kg)                        315					ASTM D-2783

Desgaste de las 4 Bolas, mm                                                                                                                               ASTM D-4172

20 kg, 1800 rpm, 54°C, 1hr                                             .25

40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1hr                                             .33

Timken EP, OK Load Kg lbs                                              32 (70)                                                                     ASTM D-2782

Clasificación USDA	H-2

Apariencia     	Beige claro, Pegajoso

PARA ORDENAR O PARA INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM