HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### VANISHING

###### OIL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Vanishing Oil de Sentinel es un aceite limpio, incoloro, inodoro, de secado rápido, que no mancha y es no toxico.  El Vanishing Oil de Sentinel esta formulado con un vehículo volátil y un agente de presión extrema /lubricidad.

CARACTERISTICAS TIPICAS

El vehículo solvente se evapora dejando una película diminuta, la cual no requiere su remoción.  Esta diseñado para estampado liviano de tiras hasta .20”.

Viscosidad, @ 40°C, cSt           							1

Punto de Encendido, °C (°F) 				43 (110°F)

Punto de Fluidez °C (°F) 				-40 (-40°F)

Secuencia de Espuma I, II, III				NIL

Corrosión al Cobre, 121°C (250°F)				1 b

Prueba de Herrumbre				Pasa

Apariencia				Clara

PIN #    						08451

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL