HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

###### SRC #1 “S”

LUBRICANTE PARA CADENAS SINTETICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El lubricante para cadenas SRC #1 “S” es un producto metálico con un alto porcentaje de partículas submicronicas homogenizadas de sólidos metálicos auto-lubricantes.

El vehículo actúa como un medio de llevar los sólidos y depositarlos en todas las superficies internas de trabajo de las cadenas.  Para garantizar el máximo de reducción de la fricción y subsecuentemente la eliminación del desgaste.

El vehículo no aceitoso asegura una limpieza máxima  proveyendo adecuada protección contra la corrosión y desplazamiento del agua, a la vez que actúa como un preventivo contra el óxido y la corrosión.

CARACTERISTICAS TIPICAS

DIRECCIONES: Agítese bien antes de usarse.  La temperatura de la lata deberá ser de 18˚C (65˚F) o más. (ADVERTENCIA: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! SOLO agua tibia deberá usarse!) Rociar la  parte a ser lubricada, repitiendo según sea necesario.

La línea “S” de Sentinel de lubricantes en aerosol no afectan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea “S” de Sentinel de aerosoles no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material que  afecte el ozono estratosférico.

Viscosidad cSt	@ 100˚C	3.6

@   40˚C	13.7					         ASTM D-  445

Índice de Viscosidad	144					         ASTM D-2270

Punto de Fluidez  ˚C (˚F)	-48  (-50˚F)					         ASTM D-    97

Punto de Inflamación ˚C (˚F)	120 (248˚F)					         ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)	133 (271˚F)					         ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Ninguno					         ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C	Pasa					         ASTM D-1401

Corrosión al Cobre, 121˚C (250˚F)

3 Horas	1a					         ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					  ASTM D-665 A&B

Solidos	Bisulfuro de Molibdeno

Apariencia	Gris Claro

Clasificación USDA	H-2

Peso Neto por Aerosol de 20 oz	15 oz. (425g)

PIN #							         01019

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL