HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### MOLY DRY FILM “S”

PELÍCULA SECA DE MOLY

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Moly Dry Film “S” de Sentinel provee una capa delgada, de secado rápido de bisulfuro de molibdeno, que se pega a la superficie con una mezcla de aglutinantes orgánicos e inorgánicos.  Al aplicarlo al metal limpio y seco, todos los poros, “valles”, ralladuras y otras imperfecciones microscópicas en la superficie son rellenadas.  Al someter las superficies a carga, el moly se compacta en los poros y  rajaduras sirviendo para reducir en gran parte la fricción bajo condiciones de carga. No contiene aceites, grasas o grafito.

Excelente para pre lubricar con una capa en mecanismos de alta temperatura, como un lubricante para ensamble, para tubos fijados con prensa y muchas otras aplicaciones en puntos de alta presión.

Usar en: moldes de fundición, piezas de hornos, levas, seguidores, rodillos, cadenas, cables, engranajes abiertos,

CARACTERISTICAS TIPICAS

fijadores roscados, patines, bisagras, candados, pines,

rodamientos, ajustes a presión, como lubricante de desarrollo en rodamientos y para muchas otras aplicaciones.

DIRECCIONES: Agitar bien la lata antes de usarse.  La temperatura de la lata debe ser de 18ºC (65ºF) o mayor.  (ADVERTENCIA: Nunca usar calor directo para calentar las latas! SOLAMENTE agua tibia deberá ser usada!)  Limpiar las superficies antes de aplicar el rociado al área que se lubricara.  Permitir secar por unos minutos antes de usar.

La línea de lubricantes Sentinel “S” en aerosoles no afectan la capa de ozone y son formulados para la industria.

Los aerosoles no contienen CFC, HCFC, Metil cloroformo o ningún otro material que  afecte el ozono estratosférico.

Apariencia							Gris Oscuro

Lubricación, capacidad de carga, psi							140, 000

Limites Funcionales Mínimos

Exposición al Aire, ºC (ºF)									-120 (-250)

Límites de Funcionamiento Máximo

Ambiente Libre de Oxigeno, ºC (ºF)								1090 (2000)

Exposición al Aire, ºC (ºF)										398 (750)

Residuo del Aglutinante @ Altas Temperaturas								Polvo Suave

Tamaño de las Partículas										Grado Dispersión

Coeficiente de Fricción							0.03 – 0.06

Clasificación USDA							H-2

Peso Neto por Aerosol							13 oz. (369g)

Volumen Neto por Aerosol							20 oz. (567g)

PIN #					01007

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL