HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-DPL #1

LUBRICANTE PARA TUBERÍAS DE PERFORACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

La baja fricción entre las partículas reducirá el cancaneo, permitiendo un rápido desmontaje con poco torque de las llaves.  No se saldrá de las juntas, no se volverá gomoso o se lavará.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- No contiene plomo, zinc o cobre

- Al resistir el agua se puede usar en ambientes húmedos

- Excelentes propiedades adhesivas y cohesivas

- Previene el agarrote y amarre de los tubos

- Baja la fricción por lo que baja el torque

- Permite el reúso de repuestos; ahorra tornillos y tuercas y pasadores

- Estable en amplio rango de temperaturas

- No es afectado por contracción, expansión o vibración

- No se correrá, caerá o separará

SL-DPL#1 esta específicamente formulada para tuberías de perforación, o de carga y collarines y en gran variedad de temperaturas de operación.  Esta formulación especial previene el contacto metal con metal bajo severas condiciones de operación y provee protección contra el agarrotamiento, amarre y roturas.  Su comportamiento excepcional la hace ideal para conectar y desconectar sin problemas.

SL-DPL#1 es un producto que usa una combinación única de lubricantes sólidos y un aditivo especial contra presión extrema para impartirle propiedades únicas de anti amarre y anti desgaste.  Esta grasa está dotada con sólidos finamente divididos que no se separarán, no se precipitarán, no se secarán o endurecerán en almacenamiento o durante las operaciones.

SL-DPL#1 provee un buen escudo contra el contacto metal con metal, previniendo el agarrote y la corrosión.  Rellenará las irregularidades e imperfecciones y resistirá el soldado, endurecimiento o precipitación.  SL-DPL#1 proveerá una baja fricción y amortiguara el impacto y las cargas de choque.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Viscosidad cSt  @100˚C        	        32 					     ASTM D-  445

@  40˚C	        460  					     ASTM D-  445

Punto de Goteo ˚C  	       		 177		ASTM D- 2265

Penetración Trabajada	        		 330		ASTM D-  217

Consistencia,  NLGI			    1  	                                                                 ASTM D-  217

Corrosión (Prueba Cobre)		  1ª		ASTM D- 4048           Prueba de 4 Bolas, fuerza de soldadura, kgf		≥ 800		ASTM D- 2596

Índice de Desgaste por Carga	  125	ASTM D- 2596

Color		        Negra-Suave

Textura 			Homogénea, Fibrosa

PIN #		       			        03425

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION