HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-SELECT #2

GRASA CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-Select #2 se adhiere tenazmente a las superficies del metal en guías, cables, rodamientos y otros elementos mecánicos lubricados donde hay flujo de electrones.  También tiene características de presión extrema y anti desgaste. Va a extender los ciclos de lubricación hasta 50 veces con respecto a las grasas regulares, también prolongará la vida de los equipos y tiene una conductividad muy alta.

Sentinel SL-Select #2 es una grasa todo-propósito de base sintética formulada con componentes sintéticos de alta calidad y ha sido formulada para permitir el flujo de la corriente eléctrica.  Va a permitir un ciclo de lubricación extra largo, protegerá contra la humedad, corrosión y oxidación.  Puede ser usada en exteriores, no se lava por la lluvia o cualquier otro elemento atmosférico.

SL-Select #2 también resistirá aplicaciones a altas temperaturas ya que no tiene punto de goteo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI			2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo		No tiene 					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	4					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Prevención de Corrosión	1a					ASTM D-1743

Lavado por Agua		1					ASTM D-1264

Extrema presión		36+ (80)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Prueba 4 Bolas		.5mm					ASTM D-2266

Sólidos      	                                                          30%

Apariencia 		Oscura Metálica

PIN #		                                                                    83415

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION