HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-HRPM

GRASA PARA RODAMIENTOS

DE ALTA VELOCIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-HRPM reduce inventarios y los costos de lubricación,  ya que los intervalos se extienden, resultando en menos consumo de grasa, menos tiempo perdido y menores costos de mantenimiento.  Provee una superior protección lubricante, ayudando a extender la vida útil de los equipos.

SL-HRPM es la mejor grasa sintética en la industria, probada en campo, para rodamientos de alta velocidad.

SL-HRPM está diseñada para multi-uso en todas las aplicaciones de planta para usar en todas las velocidades en rodamientos.  En muchas operaciones industriales, esta grasa cubre el rango completo.  Tiene superior estabilidad a la oxidación a altas temperaturas y mejor estabilidad térmica, dándole una larga vida lubricante y una reducción en la frecuencia de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         			2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					ASTM D-  942

Caída de psi @ 100 horas

Preventivo de Oxidación	1a					ASTM D-1743

Lavado con Agua		.9					ASTM D-1264

Presión Extrema		36+ (80)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm					ASTM D-2266

Clasificación USDA		H-2

Apariencia		Azul Suave

PIN #		                                                                    03450

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION