HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-123 R

###### GRASA SINTÉTICA

MULTI-USO Y MULTI-GRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

De esta manera exhibe una cualidad anti-agarrotamiento instantánea.

SL 123 R tiene excelentes inhibidores de corrosión y oxidación y es altamente recomendada para rodamientos sellados de por vida y engrase de larga duración.

SL 123 R consolida todos los requerimientos de una buena grasa; reduce dramáticamente los inventarios y costos de lubricación. Además gracias a su versatilidad y resistencia a altas temperaturas se minimizan los errores de lubricación que se producen cuando se utilizan varios tipos de grasa diferentes. Los intervalos de reengrase se extienden resultando en menos consumo de grasa, menos tiempos de paradas y costos de mantenimiento.

SL 123 R  se recomienda para todo tipo de aplicaciones, ya sea manual, pistola,  sistemas centralizados, etc.

SL 123 R es una grasa sintética multipropósito de alta calidad que ha sido probada en trabajo pesado y altas temperaturas.

SL 123 R ha sido diseñada para una amplia gama de aplicaciones en cojinetes, rodamientos antifricción, y en acoples y engranajes lubricados con grasa.

SL 123 R tiene una excelente estabilidad térmica y a la oxidación por altas temperaturas lo cual le da una vida útil prolongada.

Adicionalmente, su nuevo proceso de homogeneización estabiliza los componentes básicos, lo cual mejora su habilidad para lubricar a altas temperaturas permitiendo que sea  usada en un rango amplio de temperaturas.

SL 123 R no es desplazada de las superficies lubricadas por repentinos aumentos de carga o extremas presiones. SL 123 R ha probado exceder los 36+ kilos (80 lbs) de carga Timken para cargas de extrema presión. Reduce las frecuencias de mantenimiento y extiende la vida de los equipos.

SL 123 R deposita una película metálica en las áreas de contacto sin requerir un tiempo de “quemado” para lograr este efecto.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI                             	1-2-3					ASTM D-1092

Penetración Trabajada              	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo                         	No tiene					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación, caída de Psi @ 100 horas	-1					ASTM D-  942

Prevención de Corrosión, No Mancha	1a					ASTM D-1743

Lavado por agua	.5					ASTM D-1264

Carga Timken, OK Kg (Lb.)	36+ (80)					ASTM D-2509

Prueba 4 Bolas	.5 mm					ASTM D-2266

Sólidos	MoS2

Clasificación NSF	H-2					Reg #137134

Apariencia	Rojo Suave

PIN #		                                                            03159

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION