HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

###### SLM-2

GRASA MULTIUSO

A PRUEBA DE AGUA

G

SLM-2 también lubrica mejor bajo condiciones de lubricación hidronímica por su excepcional estabilidad mecánica.

SLM-2 es una nueva grasa sintética superior.  Esta grasa ha sido formulada con Bisulfuro de Molibdeno para obtener óptimas cualidades anti-desgaste y para extremas presiones.  Su pH es prácticamente neutral y es extremadamente resistente al agua por lo que no es afectada por agua (caliente o fría), vapor o la mayoría de los ácidos o sales.

Cuando SLM-2 se encuentra con rodamientos expuestos a cargas pesadas, y la lubricación llega a su límite, el Bisulfuro Molibdeno se activa para forrar una película monomolecular continua.  En superficies metálicas, esta película resiste el contacto metal con metal y reduce el desgaste en la “lubricación por capa limite o de frontera”.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         	2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo	N/A  					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 hrs	-1					ASTM D-  942

Prevención de Corrosión	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado por Agua	.7					ASTM D-1264

Extrema presión	45+ (100)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Prueba 4 Bolas	.4 mm					ASTM D-2266

Prueba 4 Bolas EP						ASTM D-2596

Índice de Desgaste de la Carga	100

Carga de Soldadura	620 kgf

Sólidos	MoS2

Clasificación USDA	H-2

Apariencia Visual        	Metálica Obscura

PIN #		                                                              03039

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION